单人铁床架1

1、品名:单人铁床架1

2、规格:1920*790*400mm（±10mm）

3、材质要求:所有钢件表面使用环保型陶化硅烷工艺处理，经无磷脱脂、水洗、有机酸除锈等工序,经防锈处理,外层采用聚脂环氧粉末喷塑,颜色为灰白色,焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅,并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。

4、部件规格：

立柱          型材72*72*1.2mm（双面喷塑，详见部件图一）

长横梁        型材80*38*1.3mm（双面喷塑，详见部件图二）

短横梁        型材80*38*1.1mm（双面喷塑）

床挂件        钢板26*26*195*2.0mm

床桓          矩管30*20*0.7mm

脚套          塑胶脚套（详见部件图三）

单人铁床架2

1、品名:单人铁床架2

2、规格:1965*790*400mm（±10mm）

3、材质要求:所有钢件表面使用环保型陶化硅烷工艺处理，经无磷脱脂、水洗、有机酸除锈等工序,经防锈处理,外层采用聚脂环氧粉末喷塑,颜色为灰白色,焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅,并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。

4、部件规格：

立柱          型材72*72*1.2mm（双面喷塑，详见部件图一）

长横梁        型材80*38*1.3mm（双面喷塑，详见部件图二）

短横梁        型材80*38*1.1mm（双面喷塑）

床挂件        钢板26*26*195*2.0mm

床桓          矩管30*20*0.7mm

脚套          塑胶脚套（详见部件图三）

床板

品名:床板

规格:1900*730*16mm（按实际空间制作）

材质:采用16mm杉木板拼接而成，经干燥、防腐、防蛀处理，板底加固4根40*30mm杉木条为支撑点，制作牢固可靠,双面平整。杉木床板片数不超过 7 块（单数）。

部件图一：立柱

立柱选用优质冷轧钢板经成型机一次轧制而成的开口异型材（不能用闭合钢管），以起到产品里外可双面喷涂，开口处有两道向内折弯以增强立柱的强度。成型后立面尺寸为72mm*72mm*1.2mm（公差±1mm）两侧立柱正面中间一面有2股由外向内凸进，达到加强硬度作用。

部件图二：横梁

横梁采用型材80mm×38mm（含凸出舌头）×1.3mm（公差±1mm）冷轧板经成型机一次轧成异型管（不能用闭合钢管），以起到产品里外可双面喷涂；横梁中间经增压成型，横梁下方处为微弧度，防止身体的磕碰到有直角地方。

部件图三：塑胶脚套

立柱脚套图

样品要求：

(1)因仅凭书面方式不能准确描述采购需求，需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求，故投标人应按以下要求提供样品：

①提供单人铁床架1（不含床板），规格:1920*790*400mm（±10mm）一套；②提供长度300mm（±10mm）未喷塑床立柱一根；③长度300mm（±10mm）未喷塑长横梁一根；③提供立柱脚套1个。

（2）样品送至时间：须在开标前一日下午17:00前送达至指定样品存放地点并组装调试好，样品上不得体现投标人任何相关的信息和商标标识，否则按无效投标处理。所有样品须在样品送达时间截止前送达并组装调试好，超过时间送达的样品或未组装调试好的，样品将被拒绝签收。投标人提供的样品（小样）技术性能应与其投标文件所投产品的技术参数指标一致。未按招标文件要求提供样品或样品提供不全的，将导致其投标无效。